|  | ИП Лопин Ю.М Россия, Белгородский район, с. Таврово ул. Комсомольская 1а, Тел. +7-910-321-7456 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Документ о качестве |  |  |  |
| Плиты бетонные тротуарные и элементы мощения |  |  |  |
| ТУ 5746-006-46091806-2009 |  |  |  |
| Партия № |  |  |  |
| Тип изделий/ объем, шт/ м2 |  | Тротуарная плитка Поребрик Водоотвод |  |
| Отпускная прочность бетона, МПа (кг/см2) |  | В 26,5 (М 350) |  |
| Класс бетона по прочности на сжатие |  | В 30 |  |
| Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе |  | B tb 6,0 |  |
| Марка по средней плотности |  | D 2190 |  |
| Водопоглощение, % |  | 2,7 |  |
| Марка по морозостойкости |  | F 200 |  |
| Истираемость, г/см2 |  | 0,26 |  |
| Дата изготовления |  | _________________ 2015г. |  |
| Номер и дата выдачи документа |  |  |  |
| Гарантированный срок эксплуатации – 3 года |  |  |  |
| Сертификат соответствия № РОСС RU.СЛ31.Н00071 от 1.07.2009 г. |  |  |  |
| Подпись и печать технического контроля: изделия соответствуют ТУ 5746-006-46091806-2009 |  |  |  |